**Воден, въздухопропусклив оцветител, приложим за вътрешни повърхности.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Воден оцветител на основата на синтетични винил-версататни смоли във водна емулсия, минерални пълнители и пигменти, с бактерицидни и фунгицидни добавки, способствуващи гарантирането на добро запазване на продукта във времето. Имащ тиксотропен (променлив вискозитет във времето) характер, продуктът **MARKETING** формира, след изсъхване, филм с матово-бял цвят, слабо порьозен, компактен и неронлив, притежаващ висока степен на въздухопропускливост. Бързосъхнещото оцветяване не е токсично, няма неприятен мирис и се нанася лесно, както от професионалисти, така и от любители. Белият продукт може да се пигментира с нашия **ACRILCOLOR**, или с обичайните оцветители за водни багри, които се предлагат в търговската мрежа. Доброто пречистване, прави оцветяването особено подходящо, освен нанасянето с валяк или четка, също така и за пръскане с машина.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

**MARKETING** има универсално приложение в оцветяването на вътрешни повърхности, както в битовото, така и в промишленото строителство, отчитайки икономичността му, добавена към добре балансирания състав. По този начин, продуктът е особено подходящ за нанасяне върху строителна мазилка, готов цимент (от бетонов възел), стари въздухопропускливи синтетични бои, стига да не са ронливи, за оцветяване на кухни, санитарни помещения, изби, тавани, стаи, складове, строително-индустриални предприятия и др.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ:

Да се изчетка, остържи и подмаже повърхността, където е необходимо. Да се свали старата незакрепена боя, ако има такава. Да се избягва полагането върху миещи се бои или такива на варна основа. В случай на наличие на петна от влага, пушек или цигарен дим, е необходимо да се нанесе предварително подходящ неутрализиращ грунд. Имайки предвид тиксотропния характер на продукта, се препоръчва доброто му разбъркване, преди да се разреди. В случай на оцветяване, пигментът трябва да се добави преди разреждането. Разрежда се с вода по следния начин: първата ръка (върху нова мазилка) – 50 - 60 % в обем (10 части боя + 5-6 части вода), втората и третата ръка – 30 - 40 % в обем (10 части боя + 3-4 части вода). Да се нанася с четка, валяк или пистолет за безвъдушно боядисване. При пръскане с пистолет за безвъдушно боядисване, трябва да се положат две ръце с наслагване за пълното покриване. При използването на валяк или четка, се нанасят две или три ръце в интервал от 8 – 12 часа.

ПРЕПОРЪКИ:

* **Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.**
* **Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).**
* **Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.**
* **Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.**
* **Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.**
* **Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или колкото може по-малко боя за свършване на определените части на работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.**
* **Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**ИЗСЪХВАНЕ ПРИ 20º С** повърхностно (не залепва прах) – от ½ до 1 час приблизително, в дълбочина – 8-16 часа

**РАЗХОДНА НОРМА** 0.110 – 0.130 l/m2 на ръка

**СУХА СРЕДНА ДЕБЕЛИНА:** (за две ръце): четка, валяк 400 – 600 микрона, пистолет за безвъдушно боядисване, 250 – 400 микрона.

**% СУХ ОСТАТЪК ПРИ 105º С** 70.5

**СПЕЦИФИЧНИ ТЕГЛО:** 1.650 ± 0.05 kg/l

**ЦВЕТОВЕ** Матово-бяло

**ОПАКОВКА:** 14 l, 5 l, 2.5 l и 120 l (готов за използване, разреден на 20 или 30 %)

**Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:**

a) Матови оцветявания за вътрешни стени и тавани;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

от 01.01.2007 г. = 75 g/l,

 от 01.01.2010 г. = 30 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта: 20 g/l от подготвеното

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

Продуктите на МР са покрити от „Полица за гаранция на продукта” No 4.078.884-66-8191 на Duomo UniOne Spa – Gruppo Cattolica