**Акрилна подложка на водна основа, импрегниращо-заздравяващ материал**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Продуктът **PRIMER A** представлява импрегниращ и заздравяващ подложен фиксатор, на основата на специално акрилно свързващо вещество във водна дисперсия и специфични добавки, способствуващи за придаването на характеристики на проникване, заздравяване и добра водонепроницаемост. **PRIMER A** по своя състав не е филмообразуващ и следователно, макар и притежаващ отлични заздравяващи качества и добра степен на водонепроницаемост спрямо носещата основа, върху която се нанася, не създава препятствие за проницаемостта на водните пари. **PRIMER A** не е токсичен, не е запалим, устойчив е на алкални съставки и на влиянието на времето и е готов за употреба.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Продуктът **PRIMER A** намира отлично приложение като импрегниращ, заздравяващ материал по отношение на подложката на вътрешни и външни мазилки, бетон, етернит, гипс, гипсови шпакловки, камък и всички строителни материали, имащи добра степен на поглъщане и порьозност. Той е специално предназначен за използуване в обектите, свързани с работа с хранителни продукти, както и в обществените помещения, тъй като не е токсичен и не отделя лоши миризми. Освен това, може да се използува и при вътрешни повърхности, а в крайни случаи, и върху фасади, катоподготвителна подложка за минерални оцветявания на основата на вар, поради високите си заздравяващи качества спрямо ронливи мазилки и стари напукани бои, като се обърне внимание да не се допуска образуването на филм, който да изложи на опасност химическото закрепване на минералното крайно покритие. Идеален е за всичките случаи, когато се желае да се получи равномерна повърхност, като се намали чувствително поглъщането и се гарантира добра степен на закрепване към следващото цветово покритие.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Да се се свалят евентуалните не добре закрепени или ронливи пластове, посредством изстъргване и изчеткване. Да се елиминират евентуалните следи от мухъл чрез подходящо саниране. **PRIMER A** се разрежда с вода в момента на употреба, в съотношение 1:4. В случай на силно поглъщащи носещи основи или при подготовката на финални варови покрития, може да бъде разреден с вода до съотношение 1:5. Продуктът, след като се разбърка добре, се нанася с четка, валяк или пистолет, като се внимава, по време на полагането му, да се насити добре повърхността. В случай на силно поглъщащи или особено ронливи стени, се препоръчва полагането на втора ръка след 2 – 3 часа. Нанасянето на следващите финални продукти, е необходимо да се извърши след поне 4 – 5 часа. Веднага след употреба, трябва да се измият с вода инструментите. Да се избягва нанасянето му в критични условия на средата: дъждовно време, замръзнали стени, силно слънце. Да се пази от дъжд и замръзване по време на изсъхването му.

ПРЕПОРЪКИ:

* **Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.**
* **Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).**
* **Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.**
* **Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.**
* **Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.**
* **Да не се полага при риск от престоящ валеж, при силно слънце, при силен вятър или при продължителна мъгла.**
* **Да се защитят фасадите от силен дъжд през времето, необходимо за пълното изсъхване на продукта.**
* **Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**ИЗСЪХВАНЕ ПРИ 20º С:** повърхностно – след 1 - 3 часа; за боядисване отгоре – след 4 - 6 часа

**РАЗХОДНА НОРМА:** 0.025 – 0.040 l/m2

**ВИД:** белезникава прозрачна течност

**СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 1 ± 0.05 kg/l

**РАЗТВОРИТЕЛ:** вода (преди изсъхването му)

**ОПАКОВКА:** 20 l, 5 l и 1 l

**ЦВЯТ:** безцветен, прозрачен

**Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:**

g) Матово оцветяване за вътрешни стени и тавани;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

от 01.01.2007 г. = 50 g/l,

от 01.01.2010 г. = 30 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта: 30 g/l от подготвеното

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

|  |
| --- |
| КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. **0407** **PRIMER A** |

Полагане на една ръка от **PRIMER A**, импрегниращ и заздравяващ фиксатор, не съдържа разредители, на основата на акрилни смоли в дисперсия, има за цел да гарантира добро сцепление и да постигне равномерна степен на поглъщане на носещата основа за последващата обработка.

Продуктите на МР са покрити от „Полица за гаранция на продукта” No 4.078.884-66-8191 на Duomo UniOne Spa – Gruppo Cattolica