|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА АРТ. 0842** **LA NOTTE ROSA (ЛА НОТЕ РОЗА)** |

**Декоративна патина (глазура) на водна основа с блестящи отражения и ефект „звездно небе”**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**LA NOTTE ROSA** представлява декоративна патинираща лакировка на водна основа, съдържаща акрилни смоли, микросфери и специални добавки.

**LA NOTTE ROSA** допринася за формирането върху повърхностите, върху които се полага, на декоративния ефект „звездно небе” с блестящи и много характерни отражения, притежава добра степен на запълване, маскиращо въздействие по отношение на евентуални неравномерности и недостатъци на носещата основа, има повишена устойчивост на износване.

Продуктът притежава, също така, добра еластичност и сцепление, не е запалим, на водна основа е, следователно, не е вреден за човека и околната среда, освен това и позволява лесно измиване.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Носещите основи трябва да бъдат в максимално добро състояние – без никакви недостатъци.

Повърхностите е необходимо да се остържат, изчеткат и да се отстраняват старите бои или участъци от мазилка, които не са добре закрепени. Да се осигури здрава, суха и почистена повърхност преди полагане. Предварително да се отстранят евентуални просмуквания на влага и влажни петна. Да се подмажат евентуалните пропуквания и нацепвания, като се загладят неравностите. Да се положат една или две ръце от продукта **SMART COAT GRANA EXTRAFINE BIANCO** (супер фино зърнесто бяло покритие). Да се нанесат две ръце от продукта **LA NOTTE ROSA** с ръкавица, с късокосмест валяк или с шпалтер (широка дългокосместа права четка), използувайки кръстосани нанасяния. При втората ръка, последният резултат от нанасянето може да се остави да си изсъхне без допълнителна обработка или пък да се обработи, след като се остави леко да дръпне, с помощта на мека пластмасова шпакла, с цел постигане на по-фино крайно покритие.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**РАЗХОДНА НОРМА:** 9 – 10 m2/l = 0.100 – 0.110 l/m2 за ръка в зависимост от състоянието на носещата основа и от начина на нанасянето.

**СЪХРАНЕНИЕ:** за срок от 12 месеца и повече, в оригиналните фабрични опаковки, плътно затворени, като се пазят от замръзване

**ОПАКОВКА:** 4 l и 1 l

**ЦВЕТОВЕ:** 53 цвята от **Колекцията „LA NOTTE ROSA”**

**Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:**

i) оцветявания за декоративни ефекти;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

 от 01.01.2010 г. = 200 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта:

180 g/l от подготвеното

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

|  |
| --- |
| КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. **0840** **LA NOTTE ROSA** |

Да се подготви повърхността като се положат една или две ръце от продукта **SMART COAT GRANA EXTRAFINE BIANCO** (супер фино зърнесто бяло покритие).

Да се нанесе продукта **LA NOTTE ROSA**, представляващ декоративна патинираща лакировка на водна основа със специфичен отражателен ефект, продукт, съдържащ акрилни смоли, микросфери и специални добавки, като се полага една първа ръка от **LA NOTTE ROSA** с късокосмест валяк, при което се внимава да се покрие равномерно подложката, след което се полага втора ръка след около 2 – 3 часа с ръкавица или с помощта на шпалтер (широка дългокосместа права четка), като се извършват кръстосани движения с четката. След тази последна операция, може да се остави да си изсъхне без допълнителна обработка или пък да се обработи, след като се остави леко да дръпне, с помощта на мека пластмасова шпакла, с цел постигане на „по-живо и по-раздвижено” крайно покритие.