ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ MP

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА АРТ. 0833 VELI D’ORIENTE REV. 1.1 (ВЕЛИ Д’ОРИЕНТЕ актуализирана версия 1.1)

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ: 08.05.2015 Г.

Декоративно финално перлено покритие с мек „изглаждащ” шпакловъчен ефект, притежаващо формула устойчива на плесени, за интериорно приложение

Едно пътуване за преоткриване ароматите на далечни земи, в екзотичните пазари на Ориента, по пътищата, преминати от Марко Поло.

VELI D’ORIENTE представлява декоративно финално покритие, което пресъздава мекотата и отблясъците на скъпите тъкани, игрите на багрите и светлината, придаващи екзотично очарование на околната среда в дома.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

VELI D’ORIENTE се състои от емулсионни смоли, много фини инертни пълнители, добавки, способстващи да придадат на покритието отлична обработваемост и добавки, носещи перлен ефект и придаващи характерен аспект и цветова палитра, в зависимост от обработката, която създава „атлазения” ефект.

Продуктът VELI D’ORIENTE притежава добра еластичност и сцепление, не е запалим, на водна основа е и следователно е безвреден за хората и околната среда, той е миещ се и притежава формула, устойчива на плесени.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

VELI D’ORIENTE представлява идеалното решение за всички помещения на интериора, където се желае да се получи висококачествено гладко и блестящо финално покритие, съчетано с добра устойчивост и възможност за миене. Продуктът е предназначен за хотелски зали, банки, офиси, магазини и специално за елегантно интериорно обзавеждане. Удобен е за полагане върху най-различни носещи основи като строителна мазилка, гипс, гипсокартон, мебели и панели от дърво, боядисани стени, шпакловки, стига да имат здрави и чисти повърхности, без влага и солни петна.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Да се почистят старателно повърхностите, които ще се покриват, като се отстранят евентуалните откъртени участъци. Да се положи една ръка от PRIMER A, до пълното насищане на носещата основа.

Върху неравните и негладки повърхности, да се нанесат няколко ръце от PLASTUC TIPO A, заглаждайки със стоманена маламашка, до получаването на идеално гладка и равна повърхност. След окончателното изсъхване на повърхността, се нанася една ръка от SMARTCOAT EXTRAFINE с помощта на късокосмест валяк.

Когато носещата основа е напълно изсъхнала, се пристъпва към нанасяне, с помощта на късокосмест валяк, на една ръка от VELI D’ORIENTE, разреден на 50 %. Разстила се с помощта на шпатула една ръка от продукта VELI D’ORIENTE, изчаква се да „дръпне“ и след това се с лек натиск на шпатулата се постигат характеристични цветови комбинации, благодарение на съставките в продукта.

ПРЕПОРЪКИ:

- Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.

- Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).

- Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.

- Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.

- Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.

- Да се подсигурят скелета, с цел да се осигури непрекъснатост на работата до архитектурните прекъсващи елементи, като по този начин се избегне образуването на наслагвания, прехвърляния и разлики в цвета.

- Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или колкото може по-малко боя за свършване на определените части на работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.

- Като се имат предвид и други възможни ситуации на интервенция, в случай на необходимост да се потърси нашата техническа асистенция.

- Веднага след работа е необходимо да се измият с вода използваните инструменти.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Разреждане:	50 % първа ръка, втората ръка не се разрежда.

РАЗХОДНА НОРМА първа ръка:	0.040 – 0.050 l/m2 , 20-25 m2/l

РАЗХОДНА НОРМА втора ръка:	0.100 – 0.120 l/m2 , 8-10 m2/l

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:	0.95 ± 0.05 kg/l

СУХ ОСТАТЪК ПРИ 105º C:	51 % ± 1 %

pH:	около 8

ВИД НА ИЗСЪХНАЛИЯ ФИЛМ:	гладък, лъскав, с перлен шпаклован ефект

Базови продукти:	злато, сребро

ЦВЕТОВЕ	Колекция „VELI D’ORIENTE”

ОПАКОВКА	2.5 l и 1 l

Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:

l) Бои за постигане на декоративни ефекти;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

от 01.01.2010 г. = 200 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта:

70 g/l от подготвеното.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. 0833 VELI D’ORIENTE

Полагане на VELI D’ORIENTE, декоративно финално перлено покритие с мек „изглаждащ” ефект, с формула, устойчива на плесени, състоящ се от емулсионни смоли, много фини инертни пълнители и добавки, имащи перлен ефект, които придават характерния вид и цветност, създавайки „атлазения” ефект. Прилага се за интериорна декорация върху всички видове повърхности, при които се изисква висококачествено крайно покритие, съчетано с отлична възможност за миене и водонепроницаемост; върху подходящо подготвените повърхности сe нанася една ръка PRIMER A и се заглажда с PLASTUC TIPO A, до постигане на идеално гладка и лъскава повърхност, след това се нанася една грундова ръка със SMARTCOAT GRANA EXTRAFINE, с помощта на късокосмест валяк, след което се полага, отново с късокосмест валяк, една ръка от продукта VELI D’ORIENTE, разреден на 50%.

Разстила се със стоманена шпатула една ръка от VELI D’ORIENTE, след като продуктът „дръпне“, с лек натиск на шпатулата се постигат характеристични цветови комбинации, благодарение на съставките в продукта.