ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ **MP**

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ: 03.02.2013 Г.

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКА КАРТА: UNIMETAL УНИМЕТАЛ** |

**Универсален мат лак грунд - крайно покритие за метали, поцинковани ламарини и леки сплави.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**UNIMETAL** представлява лак, който се използва като грунд и финална ръка върху желязо и поцинкована ламарина за приложение на открито и закрито върху изделия от типа на вертикални и хоризонтални улуци, водосточни тръби, перила и парапети и т.н.

**UNIMETAL** притежава отлична адхезия към метал и добри антикорозионни качества разширяващи и покривни качества, лесно се нанася и поддържа отлична устойчивост на открито, както и промишлени условия и морски климат.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

**UNIMETAL** намира оптимално приложение, както за вътрешни, така и за външни повърхности, при финални обработващи операции върху носещи основи като желязо.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Нанасяне с четка - да се разреди със синтетичен разредител 1 %.

Нанасяне с пистолет - да се разреди със синтетичен разредител 4 %.

Нанасяне с аерограф - дюза 1,8 мм, налягане 3 – 4 атм.

Безвъздушно боядисване - дюза 0,013 – 0,019 цола, налягане 120 – 160 кг/см2 ,

степен на сгъстяване 30:1.

***ВЪРХУ НЕОБРАБОТЕНА ЛАМАРИНА, ИДЕАЛНО ПОЧИСТЕНА, ОБЕЗМАСЛЕНА И БЕЗ РЪЖДА****:*

Да се нанесе директно лака **UNIMETAL.**

***ВЪРХУ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ПОДХОДЯЩО ПОДГОТВЕНА И ДЕКАПИРАНА****:*

Да се нанесе директно лака **UNIMETAL.**

Продуктът **UNIMETAL** се нанася обикновено една ръка с равномерна дебелина, в случай, че е необходимо да се положи втора ръка, се препоръчва това да стане с помощта на пистолет или с четка, като се работи много бързо, без да се натиска с четката, за да се избегне отделяне на долния слой.

Продуктът **UNIMETAL** може да бъде покриван с лака **GABBIANO** или други **бързосъхнещи** лакове

**Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:**

i/s) еднокомпонентни бои и лакове с високи експлоатационни качества;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

 от 01.01.2010 г. = 500 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта:

< 500 g/l от подготвеното

ПРЕПОРЪКИ:

* **Да се разбърка старателно продукта, преди употреба.**
* **Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха носеща основа, здраво закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да възпрепятства адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.**
* **Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).**
* **Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.**
* **Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.**
* **Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.**
* **Да се осигури достатъчно количество от една-единствена партида за работата или най-малко да се окомплектоват необходимите работни количества, при което да не се допусне очевидна разлика в тоналността.**
* **Да се измият с минерален терпентин инструментите, веднага след употребата им.**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**вискозитет чаша Форд 8:** sec 14 ± 2

**СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** kg/l 1.18 ± 0.05

**СУХ ОСТАТЪК:** % 60 ± 2

**ОПТИМАЛНА ДЕБЕЛИНА:** micron 50 ± 5

**РАЗХОДНА НОРМА (ТЕОРЕТИЧНА):** m2 /l 11 – 12 (за горепосочената дебелина)

**ВИД НА ПОКРИТИЕТО:** gloss 15 ± 5(в зависимост от баграта)

25 – 30 (коприна)

 03 – 08 (мат)

**РАЗРЕДИТЕЛ:** синтетичен разредител

**ИЗСЪХВАНЕ ДО СТЕПЕН**

**ДА НЕ ПОЛЕПВА ПРАХ:** минути 30

**ИЗСЪХВАНЕ НА ПИПАНЕ:** часа 2

**ИЗСЪХВАНЕ В ДЪЛБОЧИНА:** часа 16

**ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛАГАНЕ НА**

**НОВ СЛОЙ:** часа след 24

**ОПАКОВКА:** l 2,5 и 0,750

**ЦВЕТОВЕ:** Бяло, оксидно червено, черно, тъмно кафяво, червеникаво-оранжево (метал мед).

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

|  |
| --- |
| КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. **UNIMETAL** |

Полагане на **UNIMETAL,** универсаленмат лак**,** използващ се като грунд и финална ръка върху желязо, поцинкована ламарина и леки сплави, нанася се една ръка с постоянна дебелина, директно върху необработена ламарина, идеално почистена и декапирана.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ **MP**

Мод. 51

Рев. 03

27.09.2011 г. 188

Продуктите на МР са покрити от „Полица за гаранция на продукта” No А004078884 на Католическо застрахователно дружество Soc. Coop.