ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ **MP**

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ: 07.02.2013 Г.

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКА КАРТА: METAL МЕТАЛ**  |

**Синтетичен антикорозионен грунд за метални конструкции, върху него могат да се нанасят синтетични лакове.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**METAL** представлява синтетичен антикорозионен грунд, който притежава повишена адхезия към метала, добра антикорозионна способност, вид матов, без възможност върху него да се нанасят нитропродукти.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

**METAL** представлява антикорозионен грунд, който се използва при всички процеси на изработване на метални конструкции, в строителството и промишлената поддръжка. Притежава висока степен на непрозрачност, осигуряваща му повишен коефициент на адхезия (прилепване) на крайния слой към грундиращата ръка. Поради тези си качества, намира приложение в боядисването на огради, врати от ковано желязо, железни врати и портали, ролетни врати и други метални конструкции.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Нанасяне с четка - да се разреди с минерален терпентин 5 %.

Нанасяне с пистолет - да се разреди с минерален терпентин 7 - 10 %.

Нанасяне чрез потапяне – да се разреди с минерален терпентин 12 – 15 %.

Нанасяне с аерограф - дюза 1,8 мм, налягане 3 – 4 атм.

Да се нанася върху необработена ламарина, идеално почистена, обезмаслена и без наличие на ръжда. Може да се остави с нанесени две ръце или да се покрие с лак **GABBIANO.**

**Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:**

i/s) висококачествени монокомпонентни покрития ;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

 от 01.01.2010 г. = 500 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта:

< 500 g/l от подготвеното

ПРЕПОРЪКИ:

* **Да се разбърка старателно продукта, преди употреба.**
* **Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха носеща основа, здраво закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да възпрепятства адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.**
* **Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).**
* **Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.**
* **Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.**
* **Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.**
* **Да се осигури достатъчно количество от една-единствена партида за работата или най-малко да се окомплектоват необходимите работни количества, при което да не се допусне очевидна разлика в тоналността.**
* **Да се измият с минерален терпентин инструментите, веднага след употребата им.**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**вискозитет чаша Форд 8:** sec 14 ± 2

**СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** kg/l 1.55 ± 0.15

**СУХ ОСТАТЪК:** % 80 ± 2

**ОПТИМАЛНА ДЕБЕЛИНА:** micron 50 ± 5

**ПОКРИВНА СПОСОБНОСТ**

**(ТЕОРЕТИЧНА):** m2 /l 7 – 8 (за горепосочената дебелина)

**ВИД НА ПОКРИТИЕТО:** gloss 3 -5 (мат)

**РАЗРЕДИТЕЛ:** минерален терпентин

**ИЗСЪХВАНЕ ДО СТЕПЕН**

**ДА НЕ ПОЛЕПВА ПРАХ:** часа 1 – 1,5

**ИЗСЪХВАНЕ НА ПИПАНЕ:** часа 8

**ИЗСЪХВАНЕ В ДЪЛБОЧИНА:** часа 24

**ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛАГАНЕ НА**

**НОВ СЛОЙ:** часа след 24 – 48 максимум

**ОПАКОВКА:** l 2,5 и 0,5

**ЦВЕТОВЕ:** бяло, сиво RAL 7001, оранжево миниум.

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ **MP**

Мод. 51

Рев. 03

27.09.2011 г. 192

Продуктите на МР са покрити от „Полица за гаранция на продукта” No А004078884 на Католическо застрахователно дружество Soc. Coop.