ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ MP

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ: 07.02.2013 Г.

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА: CIMENT OPAC ЧИМЕНТ ОПАК

Синтетичен грунд лак, специфичен пълнител за повърхности от дърво, МДФ и ПДЧ, позволява шлайфане (полиране) и е устойчив на петна (замърсявания).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

CIMENT OPAC представлява синтетичен алкиден грунд лак, който се използва специално за дървени повърхности, МДФ и ПДЧ, с добра устойчивост на замърсяване, висока степен на белота, отлична полируемост, висока покривна способност и бързо изсъхване.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

CIMENT OPAC се препоръчва за прилагане на закрито.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Нанасяне с четка -	да се разреди с минерален терпентин 1 %.

Нанасяне с пистолет - да се разреди с минерален терпентин 4 %.

Нанасяне с аерограф - дюза 1,5 мм, налягане 3 – 4 атм.

Безвъздушно боядисване - дюза 0,018 – 0,023 цола, налягане 120 – 160 кг/см2 ,

степен на сгъстяване 30:1.

ВЪРХУ НЕОБРАБОТЕНА НОВА ДЪРВЕНА ПОВЪРХНОСТ:

Носещата основа е нужно да бъде суха, отлежала и чиста. Да се китосат неравностите и да се зашкури. Да се зачисти от праха и да се нанесат една или две ръце от CIMENT OPAC, като между тях е необходимо да се прешлайфа леко.

ВЪРХУ БОЯДИСАНА ДЪРВЕНА ПОВЪРХНОСТ:

Да се отстранят евентуални остатъци от недобре закрепена боя. Да се китосат неравностите и да се зашкури. Да се зачисти от праха и да се нанесат една или две ръце от CIMENT OPAC, като между тях е необходимо да се прешлайфа леко.

Може да се нанесе финално покритие с GABBIANO, който представлява синтетичен антикорозионен алкидно-уретанов лак.

Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:

g/s) праймер;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

от 01.01.2010 г. = 350 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта:

< 350 g/l от подготвеното

ПРЕПОРЪКИ:

- Носещата основа е необходимо да бъде суха, без наличие на прах, омаслявания, както и какъвто и да е друг замърсяващ материал.

- Температура на околната среда: минимум 10º С / максимум 35º С

- Относителна влажност на околната среда: непревишаваща 75 %.

- Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).

- Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.

- За допълнителна информация е необходимо да се ползва съответния бюлетин за безопасна експлоатация.

- Да се измият с минерален терпентин инструментите, веднага след употребата им

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

вискозитет чаша Форд 8:	sec		12 ± 2

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:	kg/l 		1.68 ± 0.05

СУХ ОСТАТЪК: 	%		80 ± 2

ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ В ОБЕМ:	%		62 ± 2

ОПТИМАЛНА ДЕБЕЛИНА:	micron	50 ÷ 60

ПОКРИВНА СПОСОБНОСТ

(ТЕОРЕТИЧНА):	m2 /l 		10 – 12 (за горепосочената дебелина)

ВИД НА ПОКРИТИЕТО: 	gloss		5 (мат)

РАЗРЕДИТЕЛ:			минерален терпентин

ИЗСЪХВАНЕ ДО СТЕПЕН

ДА НЕ ПОЛЕПВА ПРАХ:	минути	20

ИЗСЪХВАНЕ НА ПИПАНЕ:	часа		2 - 3

ИЗСЪХВАНЕ В ДЪЛБОЧИНА:	часа		20

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛАГАНЕ НА

НОВ СЛОЙ:	часа 		след 24

ОПАКОВКА:	l		2,5 и 0,500

ЦВЕТОВЕ:			Бяло.

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ MP

Мод. 51

Рев. 03

27.09.2011 г.										190

Продуктите на МР са покрити от „Полица за гаранция на продукта” No А004078884 на Католическо застрахователно дружество Soc. Coop.