ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ MP

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА АРТ. 0221 PROTEXIL ® TECH (ПРОТЕКСИЛ ® TEK) Thermo Eco Clean High - Performance

Дата на актуализация: 11.08.2016 г.

Фасадна боя, термоотражателна, самопочистваща се с много ниска степен на задържане на замърсявания, на основата на специална силанизирана смола, силно водоотблъскваща и дишаща, с формула, устойчива на плесени и водорасли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

PROTEXIL® TECH е нанотехнологичен “cool material” – това е

високо иновативна фасадна боя с формула, устойчива на мухъл и водорасли, на основата на специална силанизирана смола, стъклени микросфери и специални добавки, които придават на продукта изключителни характеристики като висока термоотражателна способност, водоустойчивост, пропускливост на пàри, ниска способност на задържане на замърсявания и натрупвания на органически вещества, замърсяващи повърхността. Термо отражателните му качества позволяват през лятото намаляване на фасадната температура и на количеството топлина, което се пренася към вътрешността на помещението, осигурявайки по този начин подобрен жилищен комфорт и енергоспестяващо климатизиране на средата. PROTEXIL® TECH в действителност притежава висок коефициент на отражение на слънчевата светлина, комбиниран с

висока излъчвателна способност, която позволява да се отрази по-голямата част от ултравиолетовите лъчи, попадащи по фасадата и да се отделя през нощта голяма част от макар и малкото количество топлина, която е била абсорбирана през деня. Индексът на отражение на слънчевата светлина SRI е 100.2, както е документирано в анализа на институт „Джордано“. Термо отражателната способност води и до друго основно предимство – с намаляването на повърхностната температура, се намалява термичния и механичния стрес, като по този начин значително се намалява възможността за формиране на микро  пукнатини и се удължава живота на фасадната защита. Друга основна характеристика, която трябва да притежава нанотехнологичния “cool material” за своето добро функциониране през времето е способността му да не се замърсява, тъй като продуктът PROTEXIL® TECH е създаден по иновативна технология, която не позволява на замърсяванията и на органичните такива вещества да се натрупват върху повърхността. Това качество е документирано чрез тест, направен в съответствие с норма UNI 10792 и е резултат от високия ъгъл на статичен контакт, комбиниран с много ниската водопропускливост от порядъка на 1/3, в сравнение с минималната абсорбция на най-добрите материали от този вид.

Продуктът PROTEXIL® TECH, също така, притежава средна пропускливост на пàри, позволяваща му естественото „дишане“ на зидарията.

Продуктът PROTEXIL® TECH е преминал успешно и най-строгите тестове по отношение на сроковете на стареене, цикли на замразяване-размразяване и

устойчивост на мухъл, като е показал и отлична устойчивост на химически и атмосферни влияния, както и устойчивост на въздействието на светлината и на ултравиолетовите лъчи.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

PROTEXIL® TECH, благодарение на своите характеристики, се поддава на

консервативно боядисване на фасадите, както в модерното строителство, така и при сгради и паметници с историческо значение, а особено във всички случаи, при които обработваните повърхности са постоянно изложени на влиянието на променливите метеорологични условия, наличие на влага и като следствие възможност от атакуване от бактерийни замърсители. PROTEXIL® TECH се полага върху: влагопоглъщащи мазилки, хоросанови мазилки, варови мазилки, циментови замазки, шпакловки, изпълнени с INTOCEM RASANTE или INTOCALCE, стари бои или покрития на варова или силикатна основа, стари бои или покрития на основата на дисперсни синтетични смоли, стига те да са достатъчно абсорбиращи и добре прикрепени към основата.

Продуктът PROTEXIL® TECH е идеален за ремонт и защита на стари и нови

термоизолационни системи. Коефициентът на отразяване на слънчевите лъчи SRI зависи от цвета, поради което се препоръчва да се избират светли цветове за постигане на най-добрите резултати по отношение на икономията на енергия и да се използват оцветителите COLORPLUS® COOL,  използващи пигменти, отразяващи инфрачервените лъчи.

ПОДГОТОВКА НА НОСЕЩИТЕ ОСНОВИ:

Да се осигурят скелета, с цел непрекъснатост на работата до архитектурните прекъсващи елементи. В случай на мазилки, върху които са положени пластмасови покрития или оцветявания с дисперсни синтетични бои, да се подсигури добра степен на абсорбция, както и отличното закрепване на последните към долния слой, с цел да се гарантира доброто сцепление на продукта PROTEXIL ®  TECH.

За саниране на хидроизолационни системи: да се извърши измиване с високо налягане на фасадите и да се пристъпи към саниране посредством полагане на MUROSANO RISANANTE, разреден с вода в съотношение от 1: 5 до 1: 10, да се нанася с четка върху замърсената повърхност до насищане, след което да се остави продуктът да въздейства поне 8 часа. След изсъхването на повърхността е необходимо да се извърши подходящо измиване, желателно с високо налягане. Върху здрава, компактна и суха основа се пристъпва към нанасяне с четка на една ръка PROTEXIL® ACQUA PRIMER, разреден с вода в съотношение от 1: 1 до 1: 3, в зависимост от степента на абсорбция и компактност на покритието, до получаване на наситено състояние.

Върху стари основи, ронливи и/или нееднородни такива, както и при стари минерални бои е необходимо повърхността да се изчетка старателно, да се изстърже и да се отстранят евентуалните откъртени части, след което да се нанесе една ръка от PROTEXIL® PRIMER, с цел да се заздрави повърхността и да се уеднакви поглъщането. За разрешаването на по-сериозни проблеми, като грапавост и неравности по мазилката, кърпежи, наличие на микро пукнатини, повърхностни напрежения и повреди, които нямат динамично-структурен произход е необходимо да се нанесе, в една или повече ръце, основа с PROTEXIL®STRUCTUR. Ако повредите по повърхностите са разпростират на широка площ, се препоръчва да се заглади предварително с препарата INTOCEM PLUS, полагайки слой мрежова арматура от фибростъкло 155 г/м2, на местата с напуквания, след което да се изчака, докато продуктът изсъхне напълно, преди да се пристъпи към следващата операция. Наличието на разтворими соли в основата се неутрализира като се изчетка внимателно повърхността и се нанесе обилно PROTEXIL® IMPERMEABILIZZANTE.

Наличието на пълзяща влага се третира с ARCADIA RISANANTE или INTOCEM RISANANTE LIGHT.

Върху нови и хомогенни основи се отстраняват всякакви следи от прах и замърсявания, като се провери да няма прекалено много влага и мазилката е напълно „узряла“. Върху здрава, компактна и суха основа се пристъпва към нанасяне с четка на една ръка PROTEXIL® ACQUA PRIMER, разреден с вода в съотношение от 1: 1 до 1: 3, в зависимост от степента на абсорбция и компактност на мазилката, до получаване на наситено състояние.

Да се нанесе PROTEXIL® TECH с четка или валяк в две ръце, като се разреди първата ръка с вода до максимум от 20%, а втората ръка - до максимум 10%.

ПРЕПОРЪКИ:

- Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.

- Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).

- Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.

- Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.

- Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.

- Да не се полага при риск от предстоящ валеж, при силно слънце, при силен вятър или при продължителна мъгла.

- Да се защитят фасадите от силен дъжд през времето, необходимо за пълното изсъхване на продукта.

- Да се осигурят скелета, с цел да се осигури непрекъснатост на работата до архитектурните прекъсващи елементи, като по този начин се избегне образуването на наслагвания, прехвърляния и разлики в цвета.

- Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или поне колкото е необходимо количество боя за свършване на определена част от работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.

- Като се има предвид многообразието на интервенции, в случай на нужда се свържете с нашия технически отдел.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

ИЗСЪХВАНЕ ПРИ 20º С:	повърхностно – за 1 час, в дълбочина – за 8 – 12 часа

РАЗХОДНА НОРМА:	110 – 130 ml или kg/m2 за ръка

РАЗРЕЖДАНЕ:	10 – 20 % с вода

ПЛЪТНОСТ (UNI EN ISO			 1,32 ± 0,05 kg/l (бяло)

2811-1: 2008):

Вискозитет (UNI EN ISO		± 19000 cPs 4000 cPs

2555: 2002):

СУХ ОСТАТЪК ПРИ 105º С:	61.77% ± 1%

ЗЪРНЕНОСТ (UNI EN ISO		фина

1062-1: 2005):

ПОКРИВАЕМОСТ при 7 m2 /l	клас 2

(UNI EN ISO 6504-3: 2007):

рН (UNI 8311: 1981):			8.5 ± 1.0

Степен на пропускливост 	Клас V2 (средна пропускливост)

на водни пари (UNI EN ISO		Sd = 0.397 м при дебелина 196 µm

7783- 2: 2001):

Степен на пропускливост 	клас W3 (ниска пропускливост)

на вода (UNI EN 1062-3: 2008):	w = 0,032 kg / (m2h0,5)

Устойчивост на напукване	клас А2

(CBA) UNI EN 1062-7:

Устойчивост на плесен		издържан успешно тест

UNI EN 15457:

Устойчивост на стареене	издържан успешно тест

UV 1000 h UNI 1062-11:			∆Е = 0.29

Устойчивост на цикли  		издържан успешно тест

замразяване-размразяване

UNI 10686:

Статично контактен ъгъл	106 °

(SCA) ML080_2:

ЗАДЪРЖАНЕ НА замърсявания	много ниска степен

(UNI 10792):					∆L = 0.44

ФАКТОР НА ОТРАЗЯВАНЕ	0.80

НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ

(ASTM Е 903 и ASTM G 173):

ТЕРМИЧНА ЕМИСИЯ			0.906

(ASTM C 1371):

КОЕФИЦИЕНТ НА ОТРАЗЯВАНЕ	100.2

НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ SRI

(ASTM E 1980):

БАЗИ:					A, B и C

ОПАКОВКА:	10 l, 5 l

ЦВЕТОВЕ	Бяло, колекция “I Colori del Colore”,

"NCS - Index".

Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:

с) Бои за външни стени с минерална носеща основа;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

от 01.01.2010 г. = 40 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта: 25 g/l от подготвеното

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. 0221 PROTEXIL ® TECH (ПРОТЕКСИЛ ® TEK) Thermo Eco Clean High - Performance

Полагане на PROTEXIL ®  TECH (Thermo Eco Clean High – Performance), нанотехнологичен “cool material”,  иновативна фасадна боя с формула устойчива на мухъл и водорасли, на основата на специална силанизирана смола, стъклени микросфери и специални добавки, които придават на продукта изключителни характеристики като висока термо отражателна способност, водонепроницаемост, паропропускливост, притежаваща много нисък показател на задържане на замърсявания и натрупвания на органически вещества, замърсяващи повърхността, устойчива на атмосферни въздействия, на влиянието на светлината и на стареенето, нанася се в две ръце с помощта на четка или валяк, като предварително е положена една ръка с четка или валяк от продукта PROTEXIL® ACQUA PRIMER, импрегниращ и укрепващ основата безцветен продукт, на базата на акрилно-силоксанни смоли, нанасящ се до пълното насищане на основата.