**Арт. 0823 HEAVY METAL Rev 2.0 ХЕВИ МЕТЪЛ Рев. 2.0**

**Декоративно финално покритие на водна основа с ефект на „зашкурен метал”, устойчиво на плесени.**

Дата на актуализация: 30.10.2019 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Декоративен финален воден продукт на основата на стирол-акрилни смоли и блестящи метални пигменти. Продуктът **HEAVY METAL** придава на повърхностите, върху които се полага, декоративния ефект „зашкурен метал”, прилага се за реализиране на интериора на обекти със завишени естетически изисквания, притежава добра степен на запълване, като замаскирва евентуалните неравности и дефекти на носещата основа, има повишена степен на износоустойчивост.

Притежава добра еластичност и сцепление, не е запалим, на водна основа е, вследствие на което е безвреден за хората и околната среда, може да се мие, притежава характеристики, които го правят устойчив на плесени.

Продуктът **HEAVY METAL** е наличен в 3 базови цвята от цветовия каталог/регистър (тинтометрична система):

* **ORO ЗЛАТО**
* **ORO BIANCO БЯЛО ЗЛАТО**
* **BRONZO БРОНЗ**

както и в баграта **FOGLIA ORO** **ЗЛАТЕН ЛИСТ**, готов за използване цвят.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Финално покритие за интериорно обзавеждане, полага се върху стени и тавани на зидария, строителна мазилка, бетон, цимент, гипс и производните му, гипсокартон, стари бои, дърво, мазонит (вид шперплат), фаезит (звукоизолационен дървесно-влакнест материал), изпечени и двойноизпечени керамични покрития, хартия, картон и др. **HEAVY METAL** е специално предназначен за обзавеждане на обществени помещения, като кафенета, диско-барове, дискотеки, ресторанти и хотели, както и на частни жилища, в синхрон с новите тенденции за интериорно обзавеждане.

ПРИЛАГАНЕ:

Носещите основи трябва да бъдат с възможно най-малко недостатъци.

Да се остържи, изчетка и премахне старата боя или не добре закрепени части от мазилката. Да се осигури здрава, суха и чиста повърхност. Да се отстранят предварително евентуални просмуквания на влага. Да се подмажат евентуални пукнатини и цепнатини, да се загладят неравностите. Да се нанесе една първа подложна ръка с **SMARTCOAT GRANA EXTRAFINE** (много фин), с помощта на четка или валяк. Да се положи една първа ръка **HEAVY METAL**, като се използва четка тип спалтер или широка четка тип баданарка. Да се разпредели продукта по повърхността с помощта на редуващи се нагоре-надолу движения, следейки нанесеното количество да дава равномерно покритие. След около 2 – 3 часа, евентуално да се нанесе втора ръка от **HEAVY METAL**, посредством четка, следейки за хомогенността на покритието.

ПРЕПОРЪКИ:

* Преди употреба, продуктът трябва да се разбърка старателно.
* Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
* Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).
* Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.
* Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
* Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.
* Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или поне колкото е необходимо количество боя за свършване на определени части на работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.
* Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. **0823** HEAVY METAL ХЕВИ МЕТЪЛ

Полагане на **HEAVY METAL**, декоративно финално покритие на водна основа с ефект на „зашкурен метал”, на основата на стирол-акрилни смоли и блестящи метални пигменти, осъществява се чрез една или две ръце в желания цвят, върху подходящо подготвената носеща основа, като предварително се нанася

една ръка с **SMARTCOAT GRANA EXTRAFINE** (много фин), след което се полага една първа ръка **HEAVY METAL**, като се използва четка тип спалтер или широка четка тип баданарка, разпределяйки продукта по повърхността с помощта на редуващи се нагоре-надолу движения, следейки нанесеното количество да дава равномерно покритие; след 2 – 3 часа, след като материалът „дръпне“, се подравнява положения продукт посредством четка, следейки за хомогенността на покритието.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Разходна норма** | 7 – 10 m2/l = 0.100 – 0.140 l/m2 за ръка, в зависимост от техниката на полагане |
| **Съхранение** | В здраво запечатани опаковки, защитени от замръзване – до 12 месеца и повече. |
| **Опаковки** | 2.5l и 1l |
| **Базови цветове** | **Oro Bianco Бяло злато**  **Oro Злато**  **Bronzo Бронз**  **Foglia Oro Златен лист**, единичен цвят |
| **Бои** | Колекция “**Heavy Metal**” |

**Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:**

1) Бои за постигане на декоративни ефекти;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

от 01.01.2010 г. = 200 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта: 100 g/l от подготвеното